описание продукта

LOCTITE® Product 649 однокомпонентный анаэробный адгезив быстро полимеризующийся в отсутствие воздуха в зазоре между металлическими поверхностями.

типичные области применения

Применяется для фиксации валов во втулках в случае, когда необходима низкая вязкость продукта.

Свойства неотвержденного материала

|  |  |  | Типичн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение |  |  |  |  |  | Интервал |  |  |  |
| Тип химического соединения | Уретан метакрилат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний вид | Зеленый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность при 25°C | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость при 25°C, м Пa.с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По Брукфилду RVT - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На шпинделе 5 при 20.0 об/мин |  |  |  |  | 400 - 600 |  |  |  |  |  |
| DIN 54453, мÏa.ñ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D = 129 1/Ñ |  |  |  |  |  | 350 - 700 |  |  |  |  |
| Точка вспышки (COC), °C | >100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление насыщенного пара, мбар | <3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Типичные свойства полимеризации

Зависимость скорости полимеризации от материала

На графике 1 приведена зависимость разрывной прочности от времени на валах и втулках из различных материалов. Испытания на прочность проводились в соответствии с MIL-S-46082.

Зависимость скорости полимеризации от величины клеевого зазора

На графике 2 приведена зависимость разрывной прочности от времени при различных клеевых зазорах. Тестирование проводилось на стальных валах и втулках с заданными зазорами. Испытание проводилось в соответствии с MIL-R-46082.  Зависимость скорости полимеризации от температуры окружающей среды

На графике 3 приведена зависимость разрывной прочности от времени при различной температуре. Испытание на прочность проводилось на стальных валах и втулках в соответствие с MIL-R-46082.

Зависимость скорости полимеризации от применения активатора

В случае, когда скорость полимеризации мала (в связи с материалом, температурой или клеевым зазором) возможно применение активатора N или T для увеличения скорости полимеризации. Эффект от применения активатора показан на графике 4. Испытания на прочность проводились на стальных валах и втулках с покрытием из бихромата цинка в соответствие с MIL-R-46082.

Физические свойства отвержденного продукта

Время достижения полной прочности при 22°C (0.05мм) 12 часов.

Коэффициент температурного расширения, ASTM D696, K-1:100 x 10-6

Коэффициент теплопроводности, ASTM C177, В.м-1 K-1 0.1

Теплоемкость, kДжkg-1 K-1					0.3

Рекомендуемый	 зазор, мм					0.05

Максимальный зазор, мм			0.15

Свойства отвержденного материала

(Спустя 24 часа при 22°C)

| Прочность на сдвиг, MIL-R-46082, Н/мм2 |  | 18 - 35 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность на сдвиг, DIN 54452, Н/мм2 |  | 16 - 30 |  |
| Усилие до срыва, MIL-S-46163, Н.м: | 25 - 45 |  |  |
| Усилие преднатяга, MIL-S-46163, Н.м | 30 - 60 |  |  |
| Усилие после срыва, DIN 54454, Н.м: | 30 - 55 |  |  |
| Максимальное усилие преднатяга, DIN 54454, Н.м: |  |  | 38 - 60 |

Адгезив/натяг

Прочность на выпрессовывание прессовой посадки может быть повышена при использовании вал-втулочного фиксатора. Теоретическая прочность связана с силами трения при натяге, а так же, с прочностью клея с некоторыми корректирующими коэффициентами. Типичный прирост прочности при использовании клея в прессовой посадке приведен на графике.

Зависимость прочности на сдвиг от натяга для горячей посадки с клеем или без

Стойкость к динамическим усталостным нагрузкам

Стойкость продукта к динамическим усталостным нагрузкам зависит от многих факторов, таких как, дизайн соединения, тип нагрузок, температура эксплуатации. Ниже приведены пределы прочности с учетом таких факторов как % от начальной прочности соединения:

| Тип нагрузок | Клеевая скользящая посадка | Клеевая прессовая посадка | Клеевая горячая посадка |
| --- | --- | --- | --- |
| Аксиальные нагрузки | 10% | 10% | 10% |
| Торсионные нагрузки | 30% | 35% | 35% |

Стойкость к воздействию окружающей среды

Термостойкость

Методика испытания на прочность	MIL-R-46082.

Материал		Стальные валы и втулки.

Отверждение: 		1 неделя при 22°C.

Термостарение

Методика испытания на прочность	MIL-R-46082.

Материал		Стальные валы и втулки.

Отверждение: 		1 неделя при 22°C.

Химостойкость

Методика испытания на прочность	MIL-R-46082.

Материал		Стальные валы и втулки.

Отверждение: 		1 неделя при 22°C.

| Растворитель | Темп. |  |  |  |  | % начальной прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 100ч 500ч 1000ч |  |
| Моторное масло (MIL-L-46152) |  |  |  | 125°C |  | 100 100 100 |
| Неэтилированный бензин | 22°C |  |  |  |  | 100 100 100 |
| Этилированный бензин | 22°C |  |  |  |  | 90 90 90 |
| Тормозная жидкость | 22°C |  |  |  |  | 85 85 80 |
| Этанол | 22°C |  |  |  |  | 85 85 80 |
| Ацетон | 22°C |  |  |  |  | 80 80 80 |
| 1.1.1. трихлорэтан |  |  | 22°C |  |  | 85 85 85 |
| Тосол |  | 87°C |  |  |  | 100 85 80 |

Общая информация

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей.

Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта.

Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствие возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.

Указания по применению

Для достижения наилучших результатов склеиваемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть полностью заполнен продуктом. Для пар соединений, обработанных под скользящую посадку, продукт наносится вокруг пальца и передней части втулки. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Для деталей, обработанных под прессовую посадку, нанесение продукта производится на обе сопрягаемые части, которые впоследствии запрессовываются друг в друга. Для горяче-прессовых сборок продукт наносится на палец, а втулка нагревается для достижения необходимого для свободной сборки зазора. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. Более подробную информацию по применению вал-втулочных фиксаторов можно получить в региональном представительстве фирмы.

Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28°C  (46°F to 82°F) если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотврашения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

Погрешность  данных

Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать ±2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.

Примечание

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.